2024年京沪苏浙粤网络销售产品质量联动抽查实施细则

发动机机油

1 抽样方法

按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》规定的方式，在电子商务经营者销售的产品中抽取。

每批次样品抽取6L，分成两份，一份作为检验样品，一份作为备用样品。抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2 检验依据

表1 汽油机油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温动力黏度 | GB/T 6538—2022 |
| 2 | 边界泵送温度 | GB/T 9171—1988 |
| 3 | 运动黏度 | GB/T 265-1988 |
| 4 | 黏度指数 | GB/T 1995-1998 GB/T 2541-1981 |
| 5 | 倾点 | GB/T 3535-2006 |
| 6 | 低温泵送黏度 | NB/SH/T 0562—2013 |
| 7 | 高温高剪切黏度 | SH/T 0618—1995 NB/SH/T 0703—2020 SH/T 0751—2005 |
| 8 | 水分 | GB/T 260-2016 |
| 9 | 泡沫性 | GB/T 12579-2002 SH/T 0722-2002 |
| 10 | 蒸发损失 | NB/SH/T 0059-2010 NB/SH/T 0558-2016 SH/T 0695-2000 ASTM D6417-2015(2019) |
| 11 | 机械杂质 | GB/T 511-2010 |
| 12 | 闪点（开口） | GB/T 3536-2008 |
| 13 | 磷 | GB/T 17476—2023 SH/T 0631—1996 SH/T 0749—2004 SH/T 0296—1992 |

表2 柴油机油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温动力黏度 | GB/T 6538—2022 |
| 2 | 边界泵送温度 | GB/T 9171—1988 |
| 3 | 运动黏度 | GB/T 265-1988 |
| 4 | 高温高剪切黏度 | SH/T 0618—1995 NB/SH/T 0703—2020 SH/T 0751—2005 |
| 5 | 黏度指数 | GB/T 1995-1998 GB/T 2541-1981 |
| 6 | 倾点 | GB/T 3535-2006 |
| 7 | 低温泵送黏度 | NB/SH/T 0562—2013 |
| 8 | 水分 | GB/T 260-2016 |
| 9 | 泡沫性 | GB/T 12579-2002 |
| 10 | 蒸发损失 | NB/SH/T 0059-2010 ASTM D6417-2015(2019) |
| 11 | 机械杂质 | GB/T 511-2010 |
| 12 | 闪点（开口） | GB/T 3536-2008 |
| 13 | 磷 | GB/T 17476—2023 SH/T 0631—1996 SH/T 0749—2004 SH/T 0296—1992 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11121-2006 汽油机油

GB 11122-2006 柴油机油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部符合要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不符合要求，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。